Sodium Hypochlorite /

Гипохлорит натрия

| Name of index / Позиция | Standard / По сертификату | Typical / Типичный |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Жидкость зеленовато-желтого цвета | Соотв. |
| Выделение газа в течение 20 час. При температуре 37 град.С, см3 | 55 | Соотв. |
| Массовая концентрация активного хлора, г/дм3, не менее | 190 | 194 |
| Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH, г/дм3 | 10-20 | 11 |
| Массовая концентрация железа, г/дм3, не более | 0.02 | 0.010 |

Примечание: допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30% первоначального содержания и изменение окраски до красновато-коричневого цвета.

Упаковка и транспортировка: в цистернах или танк контейнерах из титанового сплава или гуммированных, в пластиковых кубовых контейнерах

Packing & transportation: Ti-alloy or gummed cisterns or tanks, in plastic cubes.

( 2007-2008 Copyright ВолгаОргХим